# Особенности продукта

* Легко устанавливаются с помощью обычных инструментов.
* Легкие, удобно работать, резать и придавать нужную форму.
* Легко крепить, достаточно пробойника под болтовое соединение или дрели для сверления отверстий.

Используются винты-саморезы или анкерные болты.

* Теплопроводные, позволяют отвести накапливаемое тепло от оборудования.
* Можно вырезать самые сложные и неправильные формы.
* Многократное использование

#  Описание продукта

Листы композитные 3M™ CS195+ представляют собой единую сложную систему из четырех компонентов –оцинкованной стали, на которую нанесен слой материала на основе акрилового латекса, армированный стальной сеткой. С другой стороны листа сетка закрыта алюминиевой фольгой. Листы легкие и быстро устанавливаются с помощью обычных инструментов.

**Размеры** 711,2 мм x 1320,8 мм

 609,6 мм x 914,4 мм

 914,4 мм x 914,4 мм

 914,4 мм x 1,041 мм

 406,4 мм x 711,2 мм

 **Состав**

|  |  |
| --- | --- |
| **Компонент**  | **Толщина**  |
| Оцинкованная листовая сталь  | 0,0157" + 0,003" (0,399 мм + 0,076 мм) (30 калибр)  |
| Материал на основе акрилового латекса | 0,285" + 0,05" (7,24 мм + 1,27 мм)  |
| Стальная сетка с шестигранными ячейками  | 20 калибр  |
| Алюминиевая фольга  | 0,002" + 0,0002" (0,0508 мм + 0,00508 мм)  |
| Полная толщина листа 0,303" + 0,054" (7,70 мм + 1,37 мм)  |

# Эксплуатационные характеристики

**Обслуживание**

Листы 3M™ CS-195+ стабильны в течение неопределенного периода времени и не требуют обслуживания. Листы композитные 3M™ CS-195+ должны храниться в оригинальных транспортных контейнерах. Не подвергать материал замерзанию или нагреву выше 86°C.

**Гарантия и ограничения.** На продукцию действует гарантия на отсутствие дефектов материалов и сборки сроком 90 дней с даты приобретения. КОМПАНИЯ 3M НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ КОСВЕННЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЦЕЛЯМ. Пользователь несет ответственность и определяет самостоятельно пригодность продукта 3М для данной области использования. Если продукт 3М не соответствует условиям настоящей гарантии, единственной и исключительной компенсацией для пользователя будет, по выбору 3М, замена продукта или возмещение его покупной стоимости. **Ограничение ответственности.** За исключением случаев, определенных законодательством, компания 3M не несет ответственность за прямой, косвенный, побочный, случайный или фактический ущерб, независимо от действующего законодательства, включая гарантию, контракт, небрежность или безусловные обязательства.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 3M РоссияОтдел промышленных клеев и клейких лентТел: +7(495) 784 7474Факс: +7(495) 784 7475 |  |

 |